Аммония персульфат

аммония пероксосульфат, над сернокислый аммоний, (NH4)2S2O8, соль, бесцветные кристаллы. CAS № 7775-54-0

ИНФОРМАЦИЯ:

Травление печатных плат широко распространенным раствором хлорного железа имеет ряд недостатков:

- Низкая скорость реакции (время травления может занять от 15 мин. до 1 часа).

- В темном, непрозрачном растворе трудно контролировать ход травления.

- В процессе реакции образуются отходы, которые оседают на плате и препятствуют нормальному протеканию процесса травления.

- Отходы накапливаются и на дне травильной емкости, сильно загрязняя раствор.

- После стравливания меди, на поверхности текстолита (гетинакса), образуется трудноудалимая электропроводящая корка из гидроксидов железа существенно снижающая поверхностное сопротивление диэлектрика.

- Весь процесс довольно грязный, трудноудалимыми пятнами покрывается и рабочее место, и травильные емкости, и одежда.

ТРАВЛЕНИЕ ПЕРСУЛЬФАТОМ АММОНИЯ:

Персульфат аммония - светлое кристаллическое вещество. Хорошо растворяется в воде. Рекомендуемая концентрация: 250г персульфата на 500мл воды. Травление идет приблизительно 10 мин, в зависимости от толщины слоя меди. Для обеспечения оптимальных условий протекания реакции раствор должен иметь температуру порядка 40°С и постоянно перемешиваться. Для этих целей удобнее всего использовать компрессор для аквариума, перемешивающий раствор пузырьками воздуха. Плата травится очень ровно, без подтравок, раствор прозрачный как вода и весь процесс хорошо контролируется визуально. По окончании травления плату необходимо промыть в проточной воде.

Дополнение:

Так же персульфат аммония применяется: как инициатор в процессах полимеризации, как средство для отбеливания и дезинфицирования, в фотографии, аналитической химии и др.

Приобретение в розницу: Митинский ТК, Д-9

radiobotanic@qmail.com

ICQ: 9044199

radiobotanic@qmail.com

ICQ: 9044199